1. Tex Messung im Verzeichnins 2008 ab m220636.dat (10 Rows)

Probe:
AL7020	gewalzt
RD - Richtung Reaktor

Mess-Skript:
5x5 Raster,
3s per Picture,
Monocromator Ge311 bei 1.511Ang (80% pos. time)

Detektor:
Sample Detector Span = 930mm
Pixel Size = ?
Spiegelung:
STeCa >= v1.9 => Images horizontal spiegeln